PVC-Pendeltor Type MW/MWI

Produktbeschreibung:

1- oder 2-flg. Pendeltor Type MW 
mittelschwere Industrieausführung mit Türblatt aus Weich-PVC, transparent, ca. 7 mm stark, Stahlteile verzinkt.

Türblatt temperaturbeständig von -20 bis +60° C.

Zusätzliche Kunststoff-Eckverstärkungen als Einreißschutz.

Schließvorrichtung mit einstellbarer Schließkraft, im Rahmenprofil integriert; für beidseitigen Öffnungswinkel von 90 Grad.

Türstockrahmen aus Hutprofil 110 x 20 mm oder Flachprofil 60 x 6 mm mit vorgebohrten Befestigungslöchern für Dübelmontage.

Das Pendeltor ist komplett vormontiert und ausgelegt zur einfachen Selbstmontage.

Fabrikat: Albany Pendeltor

Größe (B x H): max. 3.000 mm x 3.000 mm

Lieferung:

Montage:

Optional

Türblatt in “net“: transparent mit hochreißfester Netzeinlage.

Türblatt in “plast“-K: transparent in Tiefkühlqualität, 
temperaturbeständig von -40° bis +40° C.

Türblatt in “top“: farbige, undurchsichtige Gewebeeinlage mit eingearbeitetem Sichtfenster oder Sichtstreifen; für besonders starke Beanspruchung ausgelegt.

Farbton:

Türblatt ca. 10 mm stark.

Prallschutz aus Weich-PVC, transparent, beidseitig ca. 3 mm stark, homogen mit dem Türblatt verschweißt.

Höhe in mm: 		  	beginnend ab UK: 	 mm

Magnetfeststeller mit Haltewinkel zur Arretierung der Torflügel bei

90° Öffnungswinkel.

Türstockrahmen aus U-Profil, auf Gehrung geschnitten, 3-teilig

ca. 2 mm stark, verzinkt, Schenkellänge ca. 60 mm, einschl. oberer und unterer Lagerverstärkung.

- Innenweite: 	  mm (max. 60 bis 240 mm

Pendeltor Type MWI d. h. Stahlteile in V2A (Edelstahl-rostfrei).

Elektrischer Antrieb für automatisches Öffnen und Schließen.

Impulsgeber: